ПАМЯТКА

при работе с минерально-химической добавкой в бетоны «Легкострой-комплекс»

1. Особенности подборов составов бетона.

1.1..При работе с добавками «Легкострой-комплекс» можно использовать любой стандартный метод подбора состава бетона (прежде всего по ГОСТ 24211-91 «Добавки для бетона» и ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»). Необходимо обратить внимание на оценку удобоукладываемости.

В бетонах с повышенным пластифицирующим эффектом рекомендуется оценивать удобоукладываемость не по осадке конуса (ОК), а любым методом с использованием вибростола (см. рекомендации НИИЖБа). Хорошие результаты дает применение виброметра.

1.2. При подборе составов бетона с добавкой «Легкострой» время  перемешивания бетонной смеси должно быть увеличено на 30%.

1.4. Наибольший эффект добавка «Легкострой» показывает на бетонах с повышенным водоцементным отношением (в/ц от 0,35 до 0,4). При этом удобоукладываемость должна соответствовать принятой технологии укладки бетонной смеси (бетононасос, бадья и т.д.).

1.4. Воздействие вибраторов на уложенную бетонную смесь с добавкой «Легкострой» должно быть минимальным, при этом частота колебаний должна быть низкой, а амплитуда повышенной.

1.5. Признаком достаточности уплотнения является появление воды на поверхности бетона (даже при достаточно жестких смесях).

2. Технологические особенности бетонных смесей с добавкой «Легкострой-комплекс».

2.1. Добавка «Легкострой-комплекс» готовится под конкретные условия приготовления и укладки бетонной смеси. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на составление «карты заказа».

2.2. Укладка бетонной смеси с добавкой должна производится в строгом соответствии с требованиями строительных норм и правил, особенно при работе в зимних условиях.

2.3. При уплотнении бетонной смеси с добавкой «Легкострой» время уплотнения должно быть минимальным. Уплотнение прекращается при появлении на поверхности бетона слоя воды более 2мм.

2.4. Уложенный в конструкцию бетон с добавкой «Легкострой» не требует дополнительного ухода (полива, защиты от солнца и т.д.).

2.5. Добавка может вводиться в бетонную смесь непосредственно перед началом транспортировки (при транспортировании миксером).

2.6. При введении добавки в миксер дополнительно добавляется 0,5л вод на 1м3 бетонной смеси.